#### Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ulicy Szkolnej w Świnoujściu

# Roboty drogowe – przebudowa ul. Szkolnej (wg dokumentacji projektowej - poz. 1, 2 i 2a załącznika nr 2.3 do SIWZ – załącznika nr 3 do umowy) lecz z n/w uwagami:

# -	(droga) sięgacz na działce nr 133/20 został już wykonany wcześniej – należy traktować jako istniejący;

# -	ul. Kuglinów została już wykonana wcześniej - należy traktować jako istniejący;

# -	chodnik, ścieżka rowerowa i zjazdy po stronie prawej ulicy na odcinku od ul. Markiewicza do ul. 11-go Listopada zostały już wykonane wcześniej - należy traktować jako istniejące;

# -	zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 (od hm 2+62,5 do hm 3+40,2) po prawej stronie ulicy zostało już wykonane wcześniej - należy traktować jako istniejące;

# - nawierzchnię zatoki autobusowej należy wykonać z kostki kamiennej rzędowej wys. 17-19 cm znajdującej się na miejskim placu składowym przy ul. Karsiborskiej, na podsypce cem. – piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub. 20 cm stabilizowanego mechanicznie oraz na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm, a spoinowanie zatoki autobusowej należy wykonać z żywic epoksydowych przeznaczonych do dużych obciążeń o wytrzymałości na zgniatanie minimalnie 22,2 N/mm2 i wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 76,8 N/mm2. (np. Fuga ROMPOX V2);

# -	nawierzchnię zatok postojowych należy wykonać z kostki kamiennej wys. 10 cm koloru czarnego znajdującej się na miejskim placu składowym przy ul. Karsiborskiej, na podbudowie analogicznej jak wjazdy;

# -	chodnik przy ul. Szkolnej (od hm 0+00 do hm 5+68,47) należy wykonać z kostki brukowej betonowej typu cegła, grub. 8 cm, kolor szary;

# -	chodnik przy ul. Szkolnej (od hm 5+68,47 do hm 6+67,55) należy wykonać z płytek chodnikowych o wym. 40x40x6 cm ryflowanych typu cegła, kolor szary.

# Kanalizacja deszczowa – przebudowa ul. Szkolnej (wg dokumentacji projektowej - poz. 3 i 4 załącznika nr 2.3 do SIWZ – załącznika nr 3 do umowy) lecz z n/w uwagami:

# -	odcinek kanalizacji deszczowej w sięgaczu (wraz ze studnią D1 i wpustem WU1) na działce nr 133/20 został już wykonany wcześniej – należy traktować jako istniejący;

# - wpust WU9 połączony ze studnią SD19 (wraz ze studnią) oraz wpust WU8 połączony ze studnią SD3 (wraz ze studnią) – związane z odwodnieniem ulicy Kuglinów  - zostały już wykonane wcześniej - należy traktować jako istniejące.

# Stała organizacja ruchu  - przebudowa ul. Szkolnej (wg dokumentacji projektowej - poz. 5 i 6 załącznika nr 2.3 do SIWZ – załącznika nr 3 do umowy) lecz z n/w uwagami:

# -	oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.

# Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy ul. Szkolną i drogą boczną od ul. Markiewicza wraz z oświetleniem – należy wykonać wg dokumentacji projektowej - poz. 7, 8, 9 i 10 załącznika nr 2.3 do SIWZ – załącznika nr 3 do umowy.

# Remont ulicy Poznańskiej polega na:

# -  przełożeniu istniejącego krawężnika kamiennego po prawej stronie ulicy,

# - wymianie nawierzchni chodnika po prawej stronie ulicy (płytki 40x40x6 cm ryflowane typ cegła, podsypka cem.-piask. 3-5 cm, gruntocement Rm=1,5 MPa gr. 10 cm),

# - wykonaniu nawierzchni bitumicznej z dwóch warstw betonu asfaltowego na istniejącej jezdni ulicy (warstwa wyrównawcza śr. gr. 3 cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm),

# wg specyfikacji technicznych - poz. 2 załącznika nr 2.3 do SIWZ (załącznika nr 3 do umowy).

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: