#### Zakres rzeczowy

zamówienia publicznego

w postępowaniu nr WIM.271.1.13.2014 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa istniejącego skateparku przy ul. Matejki 17a w Świnoujściu”.

I    Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o  dokumentację projektową       wyszczególnioną w załączniku nr 3 do SIWZ, której wykaz zawiera załącznik nr 2.3 do SIWZ (zał. nr 3 do umowy), z uwzględnieniem następujących zmian:

### 1.  Wykonać nawierzchnię z płyty betonowej ( kolor jasnoszary) zgodnie z zapisem zawartym w pkt.  10.1 opisu technicznego, lecz na istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego.

2. Chodniki, opaski (kolor grafit) przyległe do płyty wyszczególnione w pkt. 9 i 10.2 opisu technicznego należy  zlicować z poziomem nowej płyty. Fragment zdewastowanej nawierzchni przy chodniku, widoczny na 9-tej stronie opisu technicznego (fot. 2) należy rozebrać, teren wyrównać.

3.  Urządzenia, przeszkody (kolor grafit) opisane w pkt. 11 wykonać metodą     torkretowania     (nakładanie betonu pod ciśnieniem).

-     elementy lane skateparku muszą być wykonane z wibroutwardzonego betonu C30/37   XF3 wg technologii firm produkujących przeszkody lane, np. Techramps, Concrete   skateparks, MPG itp.,

- beton lany na elementach pochyłych musi być podawany pod ciśnieniem, grubość ścian przeszkód – 15 cm.

- zbrojenie dołem siatką z prętów stalowych fi 12 mm w rozstawie 25 x 25 cm. Przy swobodnych krawędziach płyty co drugi pręt odgiąć do góry.

- powierzchnia jezdna wszystkich lanych elementów betonowych skateparku musi być równa i bez szczelin. Ważne, aby była gładka, ale nie śliska.

- jeśli figura składa się z kilku lanych części, nie może mieć żadnych szczelin oraz nierówności.

- elementy lane muszą zostać wtopione lub zespolone z płytą, w sposób umożliwiający płynny najazd.

- Na całym obwodzie płyty i chodników ułożyć trawnik z rolki szer. 1 m.

- Skatepark wyposażyć w ławki (typ parkowy) w il. szt. 3 oraz kosze na śmieci (typ parkowy) w il. szt 2.

II  Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań

równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

III. Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.