Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr WEZ.271.2.41.2016

Opis przedmiotu zamówienia:

Naprawa części ściany elewacyjnej budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Barlickiego 4D w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

Fot. 1. Część ściany elewacyjnej do naprawy.

- zdjęcie przyklejonego (bez kołkowania) styropianu, usunięcie starych opierzeń blacharskich,

- uzupełnienie docieplenia ściany metodą bez spoinową BSO w części po rozebranym budynku przy ul. Barlickiego 6 w sposób nawiązujący do istniejącej elewacji.

Należy zastosować jednolity system materiałowy docieplenia np. Ceresit, Caparol, Bolix, Baumit.

Zastosować: styropian samogasnący  o grubości 14 cm klejony do ściany, kołkowanie - zastosować termodyble, siatka z włókna szklanego o gęstości min. 145g/m2, klej do styropianu , klej do nakładania siatki, gruntowanie, tynk strukturalny  - faktura baranka, malowany  w kolorze dopasowanym do istniejącego koloru elewacji  farbą silikonową lub sylikatową anty porostową. Należy pomalować całą ścianę szczytową budynku – część istniejącą i część uzupełnianą. Wykończenie narożników budynku na łączeniach ścian elewacyjnych podłużnych ze ścianą szczytową,

- obróbka blacharska z blachy powlekanej 0,8mm pomiędzy częścią uzupełnianą a istniejącą,

-listwa startowa kapinosowa montowana na wysokości cokołu.

Całość prac dociepleniowych wykonać zgodnie z technologią i warunkami technicznymi dla wybranego systemu dociepleń BSO.

Fot. 2. Widok na narożnik ściany do naprawy.

W pasie dolnym wykonanie cokołu z tynku mozaikowego mineralno - żywicznego o kolorystyce i wysokości (około 40 cm) dopasowanej do cokołu już istniejącego,

Na długości ściany szczytowej budynku wykonać opaskę szerokości 40 cm zamkniętą obrzeżem chodnikowym, wypełnioną warstwą 15 cm kamyków otoczaków średnicy 2-6 cm ułożonych na geowłókninie na podłożu 10 cm zagęszczonego żwiru.

Wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych z realizacji ww robót.

Fot.3. Widok całej ściany naprawy i malowania.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać elewacji do remontu. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.